Техническая спецификация

Издание 00

Линейка золотых патин Easy Line

Разработана для создания эффекта декапе

ОПИСАНИЕ:

Линейка патин Easy Line от компании Borma Wachs – это готовый к применению продукт, для профессионального использования. Применяется в основном для создания эффекта декапе на молдинговых панелях, имеет большую площадь покрытия при небольшом расходе материала и хорошую растекаемость. После полной сушки придаёт изделию яркие металлические оттенки.  Благодаря лёгкости при нанесении, материал хорошо ложится на ПУ и акриловые грунты, УФ и лакированные поверхности. Высококачественная рецептура подходит для любой деревянной поверхности и после высыхания патину можно легко сошлифовать/ удалить для достижения определённых результатов.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время сушки (при 20°C): 10 – 15 минут

Разбавление: спирт или ацетон

Способ нанесения: распыление

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед использованием хорошо перемешайте патину до образования однородной массы. Продукт готов к использованию, но в случае необходимости может быть разбавлен в соотношении 50% с ацетоном или спиртом. Ацетон обеспечивает быструю сушку и высокую твёрдость поверхности, в то время как спирт замедляет её и обеспечивает поверхности лучшую шлифуемость. На предварительно покрытую поверхность (чёрные или белые ПУ и акриловые грунты) нанесите патину в количестве 30-50 гр/м2, в один слой. Максимальное время сушки составляет 15 минут. Затем, для создания эффекта декапе, необходимо отшлифовать поверхность жёсткой губкой, не удаляя патину из пор. Для закрепления полученного эффекта нанесите прозрачный акриловый лак. Нанесение финишного слоя не повлияет на яркость металлического эффекта этих патин.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить материал в оригинальной, плотно закрытой ёмкости. УПАКОВКА: Продукт поставляется в банках объёмом 1, 5 и 25 л. ВНИМАНИЕ: Данные технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат большое влияние могут оказывать условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов, для того, чтобы выяснить, пригоден ли продукт для Ваших целей. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств материала.